SPV蓝膜产品介绍

PVC基材膜65um

产品构造

亚克力胶6um

- 编码原则

SPV- 65  6  B

表示：B=蓝色  T=透明 W=白色

表示胶水厚度6=6um

表示基材厚度65=65um

表示系列编号

- 物性参数

| 项目 | 指标 | 单位 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用层厚 | 71±2% | Um | GB/T 7125 |
| 胶厚 | 6±1 | Um |  |
| 180°剥离强度 | 21±3g | gf/25mm | GB/T 2792 |
| 抗拉强度 | 50±2 | N/20mm | BB/T 0002-2008 |
| 延伸率 | 200 | % |  |
| 颜色 | 蓝色/透明/白色 |  | Visual |

- 特点与用途

自排气性能佳，易贴覆；低粘性，易剥离

胶水耐候性好，剥离无残留

生产环境：万级无尘车间

若样品符合要求，颜色可选择

- 储存条件

产品应在温度10-30℃，湿度40-70%的环境下储存，禁止与挥发性溶剂一起运输或储存，避免阳光直接照射、淋雨

在生产日期后3个月内使用本产品的性能最佳。对40℃以后或者0℃以下、70％以上的储存条件下不作6个月保证

- 注意事项

- 请避开直射阳光，在常温通常湿度下予以妥善保管。

- 粘贴时请勿过度操作制动器，以免粘贴后薄膜从两端翘起。

- 用于沾有加工油的粘附体时，请在粘贴作业之前对粘附体进行充分的脱脂处理。处理不充分时会发生粘附体污染及残留粘胶等问题。

- 当加工条件比较严格时，请事先进行试验，经过反复验证后再加以使用。

- 剥离本产品之后在粘附体表面进行喷涂、电镀、蚀刻、粘合等处理时，因本产品的成份会微量转移到粘附体上，从而导致出现一些问题。请在使用之前根据实际使用条件进行充分验证。

- 用于喷涂板时，有时会因涂料的喷涂条件而出现难以剥离、或者连涂料一起剥离的情况。请在使用前予以充分研究。

- 用于经过耐酸铝处理的表面处理板时，根据具体的处理条件，有时SPV的特性（剥离特性）会有所不同。请在使用前予以充分确认。

- 尤其是用于天然粘附体（大理石、木材等）时，请向本公司的本产品负责部门进行咨询。

- 在去除表面保护材料后进行涂漆时，请充分研究表面清洗、底层处理、烘干条件等，在确认涂漆的附着性后予以使用。

- 本数据表中的数据是在一定条件下得出的本产品测定值，并非保证值。

- 本产品会因顾客的使用条件不同而出现质量、性和功能方面的差异，详细情况请向本公司工作人员咨询。

- 本产品会因顾客的使用方法不同而出现与本记载数据不同的结果。为了能够更加正确且安全地使用本产品，请顾客自行进行试验后再予以使用。

- 本产品可在无提前通知的情况下停止生产，或变更规格。

- 有关本文章的知识产权属日东电工株式会社所有。在本公司指定的正当使用目的以外使用本文章时，请事先向本公司的本产品负责部门进行咨询。严谨擅自进行复印或转载。