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SPV蓝膜产品介绍
1、  (
PVC
基材膜
65um
)产品构造	


 (
亚克力胶
6um
)
2、 编码原则
SPV- 65  6  B

                                              表示：B=蓝色  T=透明 W=白色
                                              表示胶水厚度6=6um
                                              表示基材厚度65=65um
                                              表示系列编号
3、 物性参数
	项目
	指标
	单位
	测试方法

	使用层厚
	71±2%
	Um
	
GB/T 7125

	胶厚
	6±1
	Um
	

	180°剥离强度
	21±3g
	gf/25mm
	GB/T 2792

	抗拉强度
	50±2
	N/20mm
	BB/T 0002-2008

	延伸率
	200
	%
	

	颜色
	蓝色/透明/白色
	
	Visual



4、 特点与用途
自排气性能佳，易贴覆；低粘性，易剥离
胶水耐候性好，剥离无残留
生产环境：万级无尘车间
若样品符合要求，颜色可选择	
5、 储存条件
产品应在温度10-30℃，湿度40-70%的环境下储存，禁止与挥发性溶剂一起运输或储存，避免阳光直接照射、淋雨
在生产日期后3个月内使用本产品的性能最佳。对40℃以后或者0℃以下、70％以上的储存条件下不作6个月保证
6、 注意事项
· 请避开直射阳光，在常温通常湿度下予以妥善保管。 
· 粘贴时请勿过度操作制动器，以免粘贴后薄膜从两端翘起。 
· 用于沾有加工油的粘附体时，请在粘贴作业之前对粘附体进行充分的脱脂处理。处理不充分时会发生粘附体污染及残留粘胶等问题。 
· 当加工条件比较严格时，请事先进行试验，经过反复验证后再加以使用。 
· 剥离本产品之后在粘附体表面进行喷涂、电镀、蚀刻、粘合等处理时，因本产品的成份会微量转移到粘附体上，从而导致出现一些问题。请在使用之前根据实际使用条件进行充分验证。 
· 用于喷涂板时，有时会因涂料的喷涂条件而出现难以剥离、或者连涂料一起剥离的情况。请在使用前予以充分研究。 
· 用于经过耐酸铝处理的表面处理板时，根据具体的处理条件，有时SPV的特性（剥离特性）会有所不同。请在使用前予以充分确认。 
· 尤其是用于天然粘附体（大理石、木材等）时，请向本公司的本产品负责部门进行咨询。 
· 在去除表面保护材料后进行涂漆时，请充分研究表面清洗、底层处理、烘干条件等，在确认涂漆的附着性后予以使用。 
· 本数据表中的数据是在一定条件下得出的本产品测定值，并非保证值。 
· 本产品会因顾客的使用条件不同而出现质量、性和功能方面的差异，详细情况请向本公司工作人员咨询。 
· 本产品会因顾客的使用方法不同而出现与本记载数据不同的结果。为了能够更加正确且安全地使用本产品，请顾客自行进行试验后再予以使用。 
· 本产品可在无提前通知的情况下停止生产，或变更规格。 
· 有关本文章的知识产权属日东电工株式会社所有。在本公司指定的正当使用目的以外使用本文章时，请事先向本公司的本产品负责部门进行咨询。严谨擅自进行复印或转载。 
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